OD NEZNÁMÉHO, ALE OSVICENÉHO TVŮRCE Z ŘAD LONSKÝCH PRVAKU:

+++++++++++1. Cihla klasického formátu

CP velký formát  290 x 140 x 65     CP malý formát 240 x 120 x 65     (hmotnost 4,7 kg)

Sortiment:

CP tradiční, CO lehčené cihly, CLP cihla lícová plná, CLPD dělivka, KLINKER: nejkvalitnější, NF 240 x 115 x 71

NFo 240 x 65 x 71 + doplňkový sortiment: tvarovky, dlažba, parapety..; CV cihla voštinová, PkCD příčka , dvoudutinová, šamotové cihly

Použití:

svislé nosné konstrukce, (stěny, pilíře, sloupy), dělicí konstrukce, vnitřní nosná část vícevrstvých obvodových stěn, vodorovné nosné konstrukce (klenby, překlady), režné zdivo, zdění komínů, ploty, izolační podezdívky suterénů

2. Cihla metrického formátu (rozměry, současný sortiment, použití)

CDm cihla děrovaná metrického formátu 240 x 115 x 113 (modul 250 x 125 x 125)

Sortiment

tradiční cihelné tvárnice pro vnitřní obvodové zdivo  3,5 Cdm, CD  TÝN, CD 29, 32, 36

inovované tvárnice pro obvodový plášť CD INA (jednovrstvé zdivo), CD IVA (dvouvrstvé zdivo), CD IZA (vícevrstvé)

Therm, Supertherm pro vnější tepelně-izolační zdivo, nosné zdivo, příčky

Použití

svislé nosné konstrukce: stěny 250 mm, sloupy 250 x 250 mm, obvodové stěny 350; vnitřní nosná část vícevrstvých

obvodových stěn, dělicí konstrukce

3. Keramické cihly a tvárnice pro nosné stěny vnitřní  (druhy cihel a tvárnic, tloušťka stěn)

CD – cihla dutá, pero + drážka    300, 240, 175 mm

Porotherm 30 P+D, 24 P +D, 30 AKU, 24 AKU

Supertherm 30 P+D, 24 P +D,19 P+D, 30 AKU P + D, 24 AKU

4. Keramické cihly a tvárnice pro vnější sendvičové zdivo (skladba, tl.stěn, umístění izolace)

vnější stěna 125/150 mm lícové/režné zdivo

vzduchová mezera 40 mm větraná/uzavřená

tepelná izolace

vnitřní stěna 240 mm nosná (175/190 nenosná)

spojeny stěnovými sponami – 5-6/m2 plochy stěny, tvar Z

styčné ložné spáry v obou vrstvách

5. Keramické tvárnice tepelně izolační pro vnější jednovrstvé zdivo (Therm., druhy, sortiment, rozměry)

tloušťka 490, 440, 400, 365 mm, modul výškový 250 a délkový 125 mm

Pero + Drážka   Supertherm, Porotherm     365 x 247 x 238     (380, 400, 440) x (248)

půlky(tvárnice pro zdění ostění oken a dveří), rohové(vazba rohu), koncovévazba tepelně izolačního ostění oken a dveří), vyrovnávací(pro dozdívku mimo modul), nízké cihly 2/3 výšky

6. Keramické příčkovky (tl. příček, druhy cihel a tvárnic)

a) tradiční jádrovky tl. 40 mm,

PkCD dvou- (40 mm) až osmidutinové (140 mm),    Pk-dr drážkové příčkovky 390x190x40 mm

b) porotherm –príčkovky ze sortimentu cihelných systémů-tl.65mm, 115mm P + D

c) tradiční – tl. 100, 150: CP, voštinové, 125 CDm(nebo DF a NF formátu)

d) vysoká akustická a akumulační schopnost-24 AKU tl.125mm, 30 AKU tl.150 mm

7. Keramické stropní desky (název, označení, funkce , rozměry, druhy nosníků, světlost stropů)

cihelné stropní desky:CSD Hurdis I s rovnými čely 250 x 80 x 990/1090 – osazení na ocelovou pásnici

CSD Hurdis II s šikmými čely 250 x 80 x 990/1090/1190 – patkla 2pa [min 14 cm], standard pro malou stavbu, malá tloušťka omítky

nosníky:

válcované ocelové profily I pro oba druhy Hurdis

HF do 8,1 m, Fert, obojí pro CSD II; KNTH (keramobeton.)do 4,5m, Hattrick(předpínaný železobetonu) do 7,8m

! keramika není nosná část!

8. Keramické polomontované stropy (druhy nosníků a  vložek, světlost stropů)

„ztracené bednění“

vložky Miako á 450, 600 (osová vzdálenost nosníků)– nejpoužívaňější

vložky Miako Porotherm 500, 625 mm

nosníky KPZT (keramobetonové do 5,4 m), FERT do 6,6 m, POT – (Delta, pro porotherm) - tloušťka stropu/strop: 190/5,1; 230/6; 270/8

9. Keramické vložky pro strop s monolitickými nosníky

tvarovky – vložky ARMO á 300 mm, strop max 6,6m, pro monolitický vložkový strop zhotovený přímo na stavbě,

podbednění --> vložky --> zabetonování

10. Keramické překlady a věnce (tvarovky  pro výrobu překladů a věnců, skladba překladu, světlost otvorů)

překlady

a) cihly plné(historické kce-plochá klenba, s páskovou ocelí), režné(seciální detaily s nosníky)

b) Atlas, Protherm –preklad nízký- v 71 mm, d 0,75 – 3,00 m-z tvarovek je možno vyrábět obloukové překlady

c) Thermsystémy –preklad vysoký(nosný)- v 238 mm, d = 1 - 3,3 m / uložení (125, 200, 250 mm)

d) RONO(dvoudílný), HELUR(nosný,nenosný)-prekaldy pro předokenní žaluzie-roletové schránky

e)tvarovka pro překlady a věnce "U"

Věncovky: pro vnější obezdívání strop. konstrukce ( 3 výšky ), zajišťují fixační rovinu pro dobetonování stropu a spolu

s izolací zajišťují požadovaný součinitel prostupu tepla, s ostatním cihel. zdivem tvoří jednotný podklad pro omítku

tvarovka U(24,30,36), WU(36,40,44), WL (izo)

Porotherm (á 3 ks/m)- bez tepelné izolace 19,5 , 23,5 , 27,5           Hurdis

11. Keramická krytina (tažená, ražená, druhy, sklony ….vč. doplňků a hřebenáčů)

používá se jako skládaná střešní krytina hlavně na krytí krovů šikmých střech, pro sklony nižší než 30° se používá pojistná izolace a bednění

tvarování: tažená, ražená        druh střepu: cihelný, kameninový

tvar drážek: drážková(se spojitou vodní drážkou-22stupnu, s prerusovanou drážkou-30stupnu), bez drážekklenutá, rovná-bobrovka-40stupnů);        líc: s návalkou, se žlábky, rovné

zbůsob krytí: dvojité, jednoduché(na vazbu, na střih…)

typy:bobrovka, drážková ražená (francouzská, holand, portugal), drážkovka tažená (dvoudrážková), vlnovky, esovky,

prejzy, hřebenáče (hladký, drážkový, týn, věžový, ventilační), poloviční, okapové, ventilační, průchodové

doplňky funkční: větrací tašky, krajové, štítové, poloviční, okapové, průchodové

doplňky ozdobné: pro ukončení nároží, valby(kohout)

12. Keramické obkladové prvky tř. A - dělení, použití

tažené

dělení dle nasákavosti:

AI: 0 < AA <= 3% slinutý střep  – obklady v náročných podmínkách (mráz, voda), bazény

AIIa: 3% < AA <= 6% hutný – ostatní náročné plochy v exteriéru i interiéru, fasády, terasy

AIIb: 6% < AA <= 10%  polohutný  – mírnější klimatické podmínky bez použití vody

AIII: AA > 10% pórovitý – vnitřní obklady podlah a stěn chráněné působení povětrnosti

delení dle upravy povrchů- režné –hladké; leštěné;      reliéfní, protiskluzné

glazované -  průhledný povlak (skelná); neprůhledný povlak (barevná); lesklá, matná, polomat; dekory (ručně , sítotiskem, obtiskem)

kombinace

13. Keramické obkladové prvky tř.B - dělení, použití (dělení dle nasákavosti a úpravy povrchů)

lisovené za sucha

BI: 0 < AA <= 3% slinutý střep – obklady v náročných podmínkách (mráz, voda), bazény

Požadavek tvrdosti minimlane 5

BIIa: 3% < AA <= 6% hutný – ostatní náročné plochy v exteriéru i interiéru, fasády, terasy

BIIb: 6% < AA <= 10%  polohutný – mírnější klimatické podmínky bez použití vody

Tvrdost pozadovana minimlane 3

BIII: AA > 10% pórovitý, bělnina, vnitřní obklady podlah a stěn chráněné působení povětrnosti

Viz 12.otazka

14. Keramické dlažby (druhy, vlastnosti, použití)

Cihelná dlažba-vyroba rucne-základní tvarovky(sestiuhelnik,čtverec), sokly, schodišťové tvarovky

Cihelná dlaždice hladká

Klinker zahradní-pálené při vyšších teplotách-slinuty strep-nejkvalitnejsi

Povrch odolava po 10-ky let NEJSIM podminkam

Klinker dlažba zátěžová (hladká nebo drsná)

15. Pojiva - rozdělení (vzdušná, hydraulická - použití , funkce, rozdíly)

podle prostředí, kde tuhnou: vzdušná (vzdušné vápno, sádra, vodní sklo- vodný roztok sodných nebo draselných křemičitanů  SiO2 ; Na2O ,

hořečnaté pojivo- s m í c h á n í m  kysl. hořečnatého  s roztokem chloridu hořečnatého   MgO +                .                            MgCl2 + voda 

X Y L O L I T  =  podlahový povlak ( plnivo organického původu - piliny, moučka, pazdeří, korková drť, dřevitá vlna, textilní

odpad ) - podlahy starších staveb

, acetylenové vápno) – popsání viz další otázky

hydraulická (hydraulické vápno, cement)    chemická – mechanická (hlína, asfalty, dehet)

16. Vápno vzdušné (pálení, druhy,  použití)

CaO + MgO    vzniká pálením čistých vápenců, dolomitických vápenců a dolomitů pod mez slinutí

bílé (MgO < 7 %) - dolomitické (MgO < 7%)     dle stupně výpalu:  měkce – ostře pálené

hašení: na kaši, na prach, vápenný hydrát     nehašené vápno (mletím kusového vápna)

použití: nátěry, pojivo do malt, suché směsi, vápenopískové cihly (přesný tvar i rozměry, barvy – žlutá, červená, šedá, bílá, režné zdivo, obklady), lehké betony, stabilizace půd, měkčení a čištění půd

17. Vápno hydraulické (druhy, použití)

přírodní (NHL) – pálení méně čistých vápenců, mletí, hašení na prach

s přísadami (vzdušné vápno + 30% přísad: struskové, pucolánové-přírodní nebo umělé příměsy, hlinité-možno použít i cihly a tašky, popelové)

použití: malty na omítání a zdění zdiva větší pevnosti a vystavené vlhkosti, betony nižších tříd, příprava suchých směsí na zdění/omítání

18. Cementy (základní druhy, třídy, použití)

práškové hydraulické pojivo, vyrobené jemným mletím křemičitanového slinku se sádrovcem a přísadami

I. Portlandský cement   II. Portlandský směsný  III. Vysokopecní   IV. Pucolánový  V. Směsný

složení: slínek + přísady (vysokopecní struska, pucolán, popílek, kalcinovaná břidlice, křemičitý úlet)

Pevnostní třídy: 22,5; 32,5; 42,5; 52,5 Mpa   R – rychlovazný

vláknocementové výrobky, cementotřískové desky, cementoštěpkové tvárnice, sklocement, fasád. Desky Aquapanel

19. Sádra (druhy, použití ….vč. desek)

pálení umělého nebo přírodního sádrovce, poté mletí

rychle-, normálně- (obyčejná, štukatérská, modelářská), pomalutuhnoucí (zednická, osazovací, spárovací, podlahová)

použití: interiéry (vnitřní práce, pórovitá), štuk, omítky, odlitky, tvárnice (příčky)

sádrokartonové desky (interiér – příčky, podhledy, podlahy, obklady), tl. 9,5; 12,5; 15; 18; 20 mm, protipožární

fireboard, odolné proti vlhkému prostředí

sádrovláknité desky, tl. 10; 12,5; 15; 18 mm, montáž povrchů příček, přepážek, stropů, podlah, protipožární obklad

nosných a ocelových konstrukcí

20. Malty - použití (rozdělení dle pojiv)

dle pojiv:vzdušná, hydraulická->od tohos e odvíjí proces tuhnutí a tvrdnutí

zdění, omítky, zálivky, potěry, spárování, kladení, lepení

vápenná MV, MVJ(ze vzdušného vápna, z hydraulického)

nastavovaná MVC, MVCJ (vápenocementová, vápenosádrová)

sádrová MS-z rychle, normálně,pomalu tuhnoucí sádry, cementová MC-z portlandského cementu CEM1, tmely, šlechtěné omítky-suché směsi-vápenný hydrát s cementem,směs kamenných drtí různé zrnitosti a barvy,minerální barvivo, speciální (tepelně-izolační, žáruvzdorné, sanační, barytové)

21. Malty - složení, výroba, suché směsi

proces tuhnutí a tvrdnutí (závislý na druhu pojiva a prostředí)

pojivo, plnivo, voda, přísady

pojivo: vzdušné, hydraulické (aktivní složka)

plnivo: neaktivní složka (písek, struska, popílek, teracová drť, keramzit, perlit), vyztužuje

voda: nezávadná

přísady- zlepšení  plastičnosti , zpracovatelnosti , provzdušnění , urychlení  nebo zpomalení tuhnutí a tvrdnutí,  zlepšení vodotěsnosti , barva

suché směsi: šlechtěné omítky, vápenocementové MVCO, vápenný hydrát s cementem, směs kamenných drtí různé

zrnitosti a barvy, minerální barvivo

22. Beton - složení, vlastnosti, druhy dle výroby

složení-pojivo: cement portlandský nebo portlandský směsný

plnivo: písek, štěrk, kameny – přírodní hutné kamenivo těžené nebo drcené

voda (kvalitní-bez škodl.látek), přísady (plastifikační, provzdušňující, těsnící, zpomalující nebo urychlující tuhnutí), výztuž

(železobeton, předpjatý beton)

vlastnosti: vysoká pevnost v tlaku, nízká pevnost v tahu, součinitel tepelné vodivosti 1,2 – 1,8 W/mK, součinitel roztažnosti 9-12 x 10-6  K-1

druhy dle výroby: pohledový / režný(povrch o odbednění v pův.stavu), oplášťovaný(ukládán do desek), prokládaný(velké kameny do směsy-základy), prolévanýoddělená betonáž), litý(tekutá konzistence), vibrolisovaný  (tvárnice)

23. Beton - dělení dle požadované pevnosti, použití jednotlivých tříd

ČSN: B 5, B 7,5, B 10, B 12,5 (železobeton), B 15, B 20, B 25 … B 60 (podle pevnosti v tlaku MPa)

EN C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30 … C 50/60 (zaručená válcová/krychelná pevnost)

B 30, 40 – předpjatý beton        24. Beton - rozdělení podle vyztužení, použití

prostý, železobeton- vyztužený, min B 12,5,s ocelovou výztuží (dráty, pruty, síťě, mříže) , s rozptýlenými vlákny(drátkobeton),

předpjatý- B30,40-předem(výztuž patentovaná dráty),dodatečně(s přepínacími lanky)

25. Železový beton - složení, vlastnosti, použití

vyztužený, min B 12,5

s ocelovou výztuží (dráty, pruty, síťě, mříže) – s rozptýlenými vlákny

ocel – vysoká pevnost v tahu, beton – vysoká pevnost v tlaku, X vysoká hmotnost

vzájemná soudružnost, podobná tepelná roztažnost

použití: konstrukce namáhané tahem, smykem, kroucením

26. Betonové kusové stavební prvky (tvárnice, tvarovky, krytina..)

sendvičkové betonové tvárnice – tepelně izolační systém IZO PLUS – složení: beton, kamenivo, cement,

polystyrenová vložka; tl. stěny 300 mm (modul 200 mm); tvárnice: vnější s tepelnou izolací, nosné, příčkové, bednící

dílce(pro stavbu základů nosných stěn, opěrných zdí), stropní konstrukce(vložkový strop-stropní nosníky,vložky,destičky)

betonové tvarovky pro sendvičové zdivo KB BLOK, FAN BLOCK – betonové vibrolisované tvarovky bez tepelné

izolace, modul 200 mm, pro režné betonové zdivo, hladký povrch, barevné tvarovky;

tvary: běžná a pro půlení, U tvarovka(překlady, věnce), L tvarovka, tvarovka běžná tl 90 mm plná nebo lehčená nebo dělivka

betonová střešní krytina: různé tvary (základní + doplňky), barvy, povrchové úpravy

betonová dlažba: zámková, štípané dlažební kostky(z plastbetonu), betonová ražená dlažba(vzor ražen do zavadlého b.), betonové dlaždice(teracová, vymývaný beton)

27. Lehké betony - vlastnosti, jejich vliv na kvalitu

snížení tepelné vodivosti, snížení pevnosti v tlaku -> vylehčení staveb; mezerovité – mrazuvzdorné, tlumí hluk

tepelně izolační: t.vodivost < 0,25; tlak<3 MPa

konstruk. izol.: 0,25 < t.v.< 0,5; 3 – 15 MPa

konstrukční: x; 15 – 80 MPa

28. Způsoby lehčení betonu (mezerovité, nepřímo lehčené, přímo lehčené)

mezerovité betony: zrna kameniva spojena cementovým tmelem v bodech dotyku-hrubší frakce hutného i pórovitého kameniva a menší množství cement.tmelu

betony nepřímo lehčené: plnivo je pórovité kamenivo-přírodní pörovité nebo umělé pórovité(liapor) nebo průmyslové odpady(škvára, popílek..)

přímo lehčené betony – pórobetony:  póry přímo ve hmotě

-makro(vylehčení plynem, přidáním předem přidané pěny),mikro pórovité(odpaření vody)

plnivo : křemičitý písek, elektrárenský popílek        pojivo : nehašené vzdušné vápno

cement ( CEM  I , II )       plynotvorná přísada : hliníkový prášek nebo pasta

29. Druhy betonů z pórovitého kameniva - vlastnosti, použití

plnivo: přírodní pórovité kamenivo (sedimenty – tufy, tufity, vyvřeliny – láva, pemza), průmyslové odpady (škvára, struska, popílek, drcené cihly), umělé pórovité kamenivo – Liapor, keramzit, expandovaný perlit

Liaporbeton (keramzitbeton): mezerovitý tepelně izolační konstrukční beton;složení-liapor, cement,voda;krychelná pevnost 2-8MPa; lehké výplňové monolitické vrstvy, lehké

konstrukční betony, zdící tvárnice, tvárnice pro zahradní architekturu; liatherm

liatherm- zdící systém z Liaporbetonu

voštinové tvárnice vyrobeny vibrolisováním v přesných ocelových formách

výškový modul á 250 mm

tvary: tepelně izolační tvárnice pro vnější zdivo ( š = 300 , 365 , 440 mm); tvárnice pro nosné zdivo (240, 300, 365 mm); tvárnice pro vyztužené zdivo; tvárnice pro ztracené bednění (200,240,300,400 mm); příčkovka  ( š=115 mm); " U " věncovka  pro věnce a překlady

Perlitbeton: lehký izolační beton u expandovaného perlitu, vysoce nasákavý, součást nástřiku ocelových konstrukcí, pro vnitřní použití jako tepelně izolační vrstvy podlah a střech

Škvárobeton: dříve tvárnice, panely, stropní vložky, dnes jen místně – podkladní vrstvy

Struskobeton: výroba pozastavena-nedostatečné izolač.vlastn. a rozptyl hmotnosti strusky

Agloporitbeton: plnivo z elektrárenského popílku

30. Pórobeton - vlastnosti, výroba, složení, princip vylehčení

snížení objemové hmotnosti, vylehčení – vytvoření pórů ve hmotě

makropórovité (vylehčení plynem, vmíchání pěny)

mikropórovité (odpaření přebytečné vody ze směsi)

složení: plnivo (křemičitý písek, popílek), pojivo (nehašené vzdušné vápno, cement), voda, plynotvorná přísada (hliníkový prášek nebo pasta)

porobetonové stavební systemy-hebel,ytong-kompletní systém s prvky pro stěny vnější, vnitřní, stropy a střechu, některé dílce jsou vyztužené , chráněné proti korozi

31. Výrobky z pórobetonu - armované, nearmované, použití

armované – vyztužený (ocel), střešní a stropní dílce, ochranný nátěr – ochrana proti korozi;

nearmované – tvárnice, větší zastoupení než armované;

stavební systémy Hebel a Ytong

výrobky: přesné tvárnice a příčkovky, překlady(obloukové, nosné, nenosné), stropní desky, střešní desky(ploché, šikmé střechy), schodišťové stupněchráněné proti korozi, plošné bloky Jumbo, příčkové dílce pro svislé kladení, U profily-bednící prvky pro věnce, překlady

32. Vláknocementové výrobky - složení , druhy, použití (šablony, desky, tvarovky..)

Eternit, Beronit, Cemvin, (požárně odolné desky Ezalit, Dekalit)

složení: cement, vlákna anorganického i organického původu (dřevo, dříve azbest)

konstrukční desky (rovné, vlnité), fasádní desky a šablony, střešní krytina – šablony (včetně doplňků – hřebenáče,

tvarovky); trubky pro větrání

33. Sklocementové výrobky - složení, použití

kompozit složený z cementopískové matrice vyztužený rozptýlenými skleněnými vlákny

různé barvy, povrch: reliéfy vzniklé obtiskem gumové matrice s různým povrchem

použití: velkoplošné tenkostěnné skořepinové dílce pro obklady fasád, interiéru, plastiky, ozdoby, náhrada štukových

ozdob na fasádách          34. Umělý kámen

plnivo: sklářský písek, mletý vápenec, drť z mramoru, žuly

pojivo: cement, epoxidové nebo polyesterové pryskyřice, pigmenty

použití: desky pro obklady a dlažby v exteriéru i interéru, dlažební kostky, renovace památek (doplnění, náhrada

chybějící hmoty)

montáž-gabiony: drátokoš + plnění, opěrné zdi, ploty

35. Kamenné obklady

použití-exteriér (fasády, sokly,sloupy, pilíře)

interiér (reprezentační místnosti, vstupn í haly, vestibuly, schodiště, koupelny, parapety, ostění, obklad sloupů, desky stolů a barových pultů, kuchyňské a pracovní desky)

připevnění na stěnu: na kotvy, na rošty, lepení malých formátů

obkladové desky různých formátů, tl. 20 – 50 mm, mramor, travertin, žula, pískovec

řemínkové (štípané) obklady – lepené, mohou se klást vodorovně nebo svisle

36. Montáž kamenných obkladů (tradiční a suchá montáž, řemínkový obklad)

desky tl. 20-50 mm x štípané, řemínkové (svisle, vodorovně)

na kotvy/rošty x lepení (malé formáty)

interiér, exteriér

37. Kamenné dlažby

exteriér (nádvoří, náměstí, chodníky, parter), interiér

kladení do písku, cementové malty nebo tmelu, na terče

čtverce nebo obdélníky, benátská dlažba, prefabrikované benátské desky, teraco (mramorová drť), teracové desky,

dlaždice z taveného čediče

38. Dlažební kámen a prvky pro chodníky a silnice (dlažební kostky – druhy,obrubníky..)

dlažební kostky:mozaikové 40 – 60 mm,drobné 60 – 120 mm,velké 160 – 300 mm

složení-žula, diorit, čedič, andezit

chodníky a silnice:krajníky silniční a perónní (pevnění okrajů vozovky nebo nástupišť),  obrubníky (zpevnění okrajů chodníků a nástupišť, vyrovnání výškových rozdílů), patníky

39. Materiály pro vodotěsné izolace - základní rozdělení dle druhů

dělení dle izolační hmoty-živice (asfalty přírodní i umělé, dehty) – izolační  výstužné vložky, asfaltové izolační pásy,asfaltové šindele;zpracování za tepla i studena

fólie z plastů a elastů – plastové pryžové, tekuté polyetylénové fólie

ostatní (jíly, vodotěsné příměsi do malt a betonů, hydrofobní přísady, silikony)

nátěry, tmely x pásy, fólie

děl.izolace dle prostředí:povrchová(bazény,volně stékající), podpovrchová voda(zemní vlhkost,voda agresivní,tlaková), proti proniknutí škodlivin do podzemní vody, proti radonu

40. Asfaltové laky a tmely (aplikace za studena a za tepla, použití)

asfaltové laky izolační a reflexní – ochranné nátěry, obnova povrchu povlakových krytin , je to roztok asfaltu v organ.rozpouštědle

asfaltové laky penetrační – napouštění suchých podkladů (beton, omítka) před kladením dalších vrstev izolace

asfaltové tmely (směs asfaltu, minerálních mouček, vláken) – za horka, za studena (+ organické ředidlo),

asf. lepidlo, zálivka a těsnění spár, povlaku, tmelení, krycí vrstvy, ochranné vrstvy

41. Izolační vložky do asfaltových pásů - funkce, druhy, materiál (nasákavé – nenasákavé)

nasákavé (skoro nepoužívané) – surová lepenka, jutové tkaniny, plsti z juty, krep.sulfátový papír

nenasákavé – tkaniny, rohože ze skleněných vláken, syntetická vlákna, kovové fólie (Al, Cu)-hladké,profilované,plošná výztuž izolačních nátěrů, tmelů, pásů, polyesterové, skleněné tkaniny opatřené retardéry hoření nebo spekl úpravou proti prorůstání kořínků

42. Asfaltové pásy klasické

-oxidovaný asfalt

asfalt natavujeme plamenem! 1 – 3 vrstvy podle použití;

bez krycí vrstvy (do 500 g/m )

s vrstvou 1 mm, celková tloušťka do 2 mm, (do 1500 g/m ), lepí se

s vrstvou 2 mm, celková tloušťka do 4 mm, (do 3500 - 4500 g/m ), natavuje se

použití: hlavní vrstvy (horní krycí a vnitřní), pojistné vrstvy, parozábrany, separační vrstvy,parozábrana

43. Asfaltové pásy modifikované a speciální, použití, příklady)

modifikované: plastomér, elastomér (dle typu polymeru)

vlastnosti-vysoká pevnost, vysoká ohebnost při nízkých teplotách, tažnost,  zvýšená odolnost proti únavě, zvýšení bodu měknutí           samolepící pásy

speciální: speciální přísady-retardéry hoření,proti prorůstání kořínků…

expanzní (bodové přichycení k podkladu), vyrovnání tlaku par a odvětrávání vlhkosti podkladu (pod hydroizolačními povlaky) -> zabraňuje vzniku boulí na krytině

44. Asfaltové šindele

střešní krytina (krytí štítů i stěn), 10°- 90°, různé tvary, barvy, pouze nenasákavá vložka, nejkvalitnější povrch titanzinek/měď, š 1 m

45. Fóliové izolační pásy z PVC

spojování: svařování horkovzdušnou pistolí, horkým klínem, svařovacím agregátem

k podkladu se kotví mechanicky, kladou volně (s přitížením kačírkem nebo pochůznou vrstvou), nebo lepí

fólii nutno chránit geotextilií

měkčené PVC, PE, PP, PIB, vyztužené, bez výztuže

použití: střecha (hlavní, pojistná, parotěsná izolace), renovace asfaltových střech (sendvičová s geotextilií), zelené střechy, izolace základů, izolace proti pronikání škodlivých lítek do spodních vod, proti ropným látkám, izolace bazénů

46. Fóliové izolační pásy z pryže - použití, spojování

elastomery EPDM, CSM, CSPE, chloroprenový, etylenpropylenový kaučuk

použití:izolace plochých střech, ostatní izolace

spojování: svařování horkovzdušnou pistolí, horkým klínem, svařovacím agregátem

k podkladu se kotví mechanicky, kladou volně (s přitížením kačírkem nebo pochůznou vrstvou), nebo lepí

47. Tepelně izolační hmoty

vláknité: minerální(tepelná odolnost -50-700C),keramická a skleněná(tepel.odol.300C) vlákna(anorganick.původu)

na bázi dřeva, korek, vlna, bavlna, papírová vlákna,rákos(organ.pův.)

pěněné: pěnový polystyren, extrudovaný polystryren, pěnový polyuretan (plasty), (pěnové sklo,porobetony,pěnobetony)

sypané: keramzit, perlit, expanzit, křemelina,škvára

tepelně technické požadavky – požadovaný součinitel prostupu tepla U (W/m K):

vnější stěna lehká: 0,30; těžká 0,38

střecha (plochá) lehká: 0,24, těžká: 0,30

okna nová: 1,8, upravená: 2,0

48. Tepelně izolační materiály konstrukční

a) keramické thermobloky Porotherm, Kintherm, Latherm

b) pórobetony Hebel, Ytong, Xella     c) tvárnice z keramzitu Liatherm

49. Tepelně izolační materiály vláknité - druhy

anorganické: minerální vlákna- zákl.složky pro výrobu:čedič,struska,vápenec,přísady(upravují zpracovatelnost taveniny)

tavenina v tavných pecích->rozvlákňování->foukání do usaz.komory->lisování->formátování

skleněná-rozvlákněním roztavené směsi křemičitého písku,vápence,přísad, keramická vlákna

organická: dřevo, korek, papírová vlákna, vlna, rákos, kokosová vlákna

minerální vlákna – formy: volná, matrace, rohože, desky, desky s kolmou orientací vláken, spádové klíny, krokvové pásy, desky kombinované

50. Tepelně izolační materiály pěnové - druhy

pPS: desky, spádové klíny, tvarované výrobky, součást systémů ztraceného bednění(Izosopan, Velox), sendvičové desky (KSD, Lignopor), izoloace betonových tvárnic

výroba-napěňováním  primární suroviny do forem nebo na pás

EPS – izolace obrácených skladeb střešních plášťů a teras, izolace suterénů

výroba tlakovým protlačováním hubicí, je nenasákavý

PPU – měkké,polotuhé,tvrdé;desky, spádové klíny, tvarovky pro izolace, doplňková tvarovky střech,izolační zvarovky(vany,boilery); výroba: kontinuální, diskontinuální, vypěnování na místě;tvarová stálost do 70C,tepelná odolnost 150-100C

pěnové sklo: anorganická ztuhlá pěna s uzavřenými póry,rozemletá sklovina +uhelný prach; izolace podlah, střech, zimních stadionů, chladíren, průmyslových staveb

51. Zvukoizolační hmoty - materiál, použití

akustické podhledy a pohlcovače – akustické desky ISOVER (jednostranně kašírovány černou netkanou skleněnou textilií), pro stěny a stropy

protikročejové izolační podložky – pásy extrudovaného polyethylenu, podlahové desky ze skelné vlny

52. Protipožárně izolační hmoty - druhy, materiál, použití

nátěry; nástřiky, omítky; obklady

složení: sádra, cement, minerální vlákna, perlit, křemelina

dřevo: nátěry (Dexaryl B-transparentni, Promadur), nástřiky (omítky Porfix, Terfix), obklady (sádrokarton GKF, sádrovláknité desky Fermacel, desky Promatec, Ezalit, vláknocementové desky)

ocel: nátěry (Dexamin, Pittura), nástřiky (Terfix, Porfix, Termo), obklady (sádrokartony Knauf, GKF, Rigips), Fireboard Knauf, Dekalit, desky Thermax, třískocementové desky Certis, obklad Orsilem Pyro

železobeton-(nátěry ne), nástřiky (Terfix, Porfix), obklady se doporučují minerálními deskami

stěny: příčky (sádrokartony, Fireboard, Pyrobelit), stěny: Promatec

prosklené stěny: drátosklo (Pyrobel, Pyrobelit)

stropy: sádrokartony (Thermax, Promatec), podhledy (Armstrong, Rockfon)

dveře: nátěry

53. Vlastnosti oceli, druhy a třídy oceli –dvojí značení-číselné=hutnické(dle chem.složení, vlastností,způsobu zpracování,vhodnosti použití), zkrácené(značení-číslo,písmeno-mech.vlastnosti,jakost,stav materialu…)

9 tříd (10 – 17, 19),  XX XXX.XX (1 +2 třída, 3 + 4 informace specifická pro danou třídu, 5 pořadová číslice, 6 stav

oceli v závislost na tepelném zpracování, 7 stupeň přetváření)

měrná hmotnost 7850 kg/m3, vysoká pevnost v tahu, tlaku, ohybu, recyklovatelnost, kombinovatelnost, možnost

stavět kdykoliv X neodolnost vůči korozi, dobrá tepelná vodivost, nízký bod tání (požár), velká teplotní roztažnost(reseni dilatací

konstrukční 10 – 17: stavební (válcovaná, tažená), strojní (za studena, za tepla), uhlíkaté  - řezání (mechanické,

tepelný plamen, plazmový plamen) x nástrojová 1

| Tř. oceli | Použití | Rozdělení |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | konstrukční oceli | stavební ocel | nelegované | předepsané hodnoty mechanických vlastností, chemické složení není předepsáno |  |  |
| 11 |  | strojní ocel |  | předepsané hodnoty mech. vlastností, a obsah C, P, S, popř. ( P+S ) a dalších prvků |  |  |
| 12 |  | uhlíkaté oceli |  | předepsaný obsah C, Mn, Si, P, popř. ( P+S ) aj. |  |  |
| 13 |  | nízkolegované |  |  | předepsané legovací prvky |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | nízko legované a středně legované |  |  |  |  |
| 17 |  | středně legované a vysokolegované |  |  |  |  |
| 19 | nástrojová ocel |  |  |  |  |  |

54. Tyčová, tvarová a betonářská ocel (druhy, profily, použití)

třídy 10, 11, válcovaná-široké použití v kcích

tyčová: profily kruhové, čtvercové, ploché tyče,úhelníky  L, T, I, U do 80 mm(větší->tvarová ocel)

tvarová: I 80-500mm(->prolamovane nosniky), U, IPE-širokopřírubová ocel(výška profilu80-306mm), HEB-ctvercový profil 100 –340; štětovnice u larsenky

betonářská: mez kluzu (hranice použitelnosti-ocel se odtrhává od betonu), hladká, s výstupky válcovanými, 6 mm – ohýbané třmínky, 5 – 10 mm – svařované     sítě oka 100x100, 200x200 mm

patentovaný drát-předpínací výztuž; žíhání na 900C, protahovaní olověnou lázní 450 a 550C

použití jako výstuž do betonů

55. Ocelové plechy (druhy ocelí pro výrobu plechů , tenké, hladké, žebrované nebo s výstupky; vlnité, perforované ,

ohýbané profily – použití)

0,5 – 10 mm, ohýbané profily:          výroba- válcování za tepla (tenké za studena)

pozinkované, černé,tenké, nekorodující-hladké povrchy

opracovaný s výstupky(žebírkovaný), vlnité plechy-výroba lisováním, perforované

Tahokov – prosekán > natažen> síť

ohýbané profilyvýroba na profilovacím stroji za studena , (vlna 300 – 100 mm) > stropní kce (u rekonstrukcí) – zpřažené betonovo – plechové kce (vysoká kont.

výška, požárně neodolné)

Atmofix – oc. Třída 15, povrch rezavý, dál nekoroduje, OC Budějovická, OD Ještěd

56. Tenkostěnné ocelové profily a trubky

1 – 6 mm, otevřené (L, C, U, omega) x uzavřené

výroba válcováním za tepla i studena, ohýbáním, tažením, podélným svařováním(uzavř.prof.)

použití:dveřní,okenní, fasádní profily, nosníky u prosklených střech,zárubně

trubky: vodovodní, plynové rozvody, kce nábytku; kruhový/pravoúhlý průřez, bezešvé (výroba protlačováním),žebrové

57. Úprava povrchu oceli (nátěry, pokovení a jeho druhy, vypalovací barvy, smalt)

nátěry: klasické x práškové barvy (vypalovací)

pokovení – galvanické, žárové (zinkování, nejkvalitnější – nelze svářet!), metalizací ~ šokování

postup-odmaštění,oplach,moření, oplach,tavidlo, sušení, znikování, chlazení

poptastování, smalt

nekorodující ocel-broušení, kartáčovaání, profilování, leptání, leštění, barvení

58. Litina

vlastnosti-vysoký obsah C --> křehká, méně Fe

skvělé mechanické vlastnosti, málo koroduje, obtížná svařovatelnost

tvárné (tř. 42 23) x šedé litiny (tř. 42 24)

výrobky-kanalizační trouby a tvarovky, poklopy, mříže, odpadkové koše na ulici, lavičky,lampy, kamna, kotle,rošty,radiátory,řetězy

59. Hliník a jeho slitiny vlastnosti-nejpoužívanější, lehčí než ocel, nekoroduje, dobrá elektrická vodivost, odráží tepelné i světelné paprsky

zpracování-tlakové odlévání, válcování

použití – ve formě lehkých slitin: lepší mechanické vlastnosti x snížená odolnost proti korozi(ebezpečí koroze při styku s mořskou vodou, s některými kovy za vlhka, se rzí, v nevětraném vlhkém prostředí)

tvarové tyče, plechy(vlnité,hladké,perforované..), fólie(odráží teplo), stavební kování(kliky,madla), dráty(el.vodiče), hliníkový prášek (do pórobetonu), metalizace(pokovováním ocel.prvků)

úprava: zvýšení lesku (mechanicky, chemicky, elektrolyticky), anodová oxidace (umělé zesílení povrchu Al2O3 , nátěry  (reaktivní a metakrylátové barvy)

60. Těžké neželezné kovy a jejich slitiny Cu – výborná el.vodivost, tepelná vodivost, odolnost proti korozi

-střešní krytina, klempířské výrobky, elektrické vodiče, vložky do izolačních pásů

Pb-měkké-lze krájet, tváření za tepla i studena, odolnost proti korozi, nepropoustí zárení RTG

– střešní krytina, těžké izolace proti tlakové vodě, ochrana proti RTG, přísada do nátěrů, trubky

Zn – pokovování ocelových prvku (protože odolnost proti korozi)-galvanicky, žárové zinkování,metalizace, pozinkované plochy s eopatřují nátěrem po 1-2letech

slitina-plechy

Cu+Zn mosaz –zlaté zabarvení; kování (i umělecké), armatury vodovodních a plynovodních rozvodů,obklady, zábradlí, lustry…, tombak (Cu > 80%) - plechy

Cu+Sn bronz – zvonovina, umělecké detaily, zrcadlový bronz

Ti+Zn titanzinek – nekoroduje, tenké plechy, klempířské výrobky, střešní krytina

-zivotnost obdobna jako jako med, ale nižší cena

61. Sklo - vlastnosti, složení

špatné tepelně izolační vlastnosti, důležitá je hmotnost, průhlednost, průsvitnost,10%světla odráží,,UV odráží,tepelné paprsky propouští

sklářský písek (velmi kvalitní) + přísady + stabilizátory > sklovina – 1600° > sklovina se plaví po roztaveném zinku

62. Výroba skla, příklady

tabulové: tažení, plavení, lití, válcování; protisluneční, bezpečnostní, s nízkou emisivitou, dekorované, protipožární

tvarované: lisování (skleněné tvárnice, stěnovky, dlaždice), ohýbání (ploché tabule), foukání (duté sklo); dále izolace, skleněná vlákna, pěnové sklo

výroba absorpčního skla(Planinel)-přidáním oxidů kovů při tavení=ve hmotě(písek+přidání kamene+stabilizátorypec, plavením(může být)

reflexní sklo-stopsol-pyroliticky nanášená“tvrdá“ vrstva pokovení)

-„měkké“pokovení-elektromagnetické pokovení vrstvou oxidu kovu-při extremním vakuu nanesena vrstva oxidu kovu

plaveného skla-roztavené sklo se pohybuje po roztaveném zinku,pak se seshora doleštuje plamenem, aby i tam bylo dokonale rovné

tvrzené-zahřeje se a prudce schladí-vzniknou male prasklinky, které mi okem nevidime

63. Tažené sklo

sodnovápenné ploché (Fourcaut), průhledné, čiré, hladké tl 0,9 – 2,2 mm,

použití-zasklívání oken, skleníků, obrazů - mírné optické zkreslení-tam, kde to nevadí

64. Plavené sklo - sodnovápenaté, ploché vysoce jakostní čiré sklo  s planparalelnímimplochami s přirozeným lesklým povrchem(nezkreslující průhled), tl. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

použití:zasklívání oken, vstupních portálů a stěn, obvodových plášťů budov, vnitřních dělících stěn (tam, kde jsou vysoké nároky na světelnou propustnost a estetický účin)

druhy:protisluneční-absorpční,reflexní,s nízkou emisivitou,bezpečnostní-tvrzené, vrstvené,protipožární(pyrobel,pyrobelit), dekorovaná-s potiskem, pískované, smaltované,leptané,zrcadla

65. Válcované sklo – druhy, použití

vzorované (jedna plocha má vytlačený vzor, druhá nepravidelně nerovná), čiré nebo barevné

surové (oba povrchy nepravidelně nerovné), čiré nebo barevné, zasklívání pařenišť a skleníků,

použití: rozdělení prostorů dekorativním způsobem s tlumenou průhledností, vitráže, zasklívání oken a dveří s nežádoucím průhledem

s drátěnou vložkou: při rozbití zajišťuje soudružnost, čiré, barevné, hladké, vzorované; zasklívání otvorů konstrukcí továrních hal, střešních oken, světlíků, sklepů, domovních dveří, výplní balkónových zábradlí, je možno ho ohýbat, používat do izolačních dvojskel, zvýšená požární odolnost(60min)

opaktni sklo

66. Opakní a smaltované sklo – druhy, použití

opakní (CHODOPAK): neprůhledné, ve hmotě zabarvené skleněné desky,lícní plocha lesklá, rubová jemně rýhovaná, ;barvy: bílá, černá, béžová, šedá, světle zelená a modrá, transparent lila, modrá a zelená;

použití: vnější pláště budov, velkoplošné sklady interiérů, nábytek, firmní štíty a orientační tabule, obkladacky minimálně 100x100mm

už se nevyrábí, neumíme to už vyrobit, v Bati an Václaváku je pozito, je chráněno…

smaltované: na sklo nanesena vrstva keramického smaltu, fasády (neprůhledné části)

67. Determální sklo - princip, druhy, použití

zachycení tepelných složek slunečního záření při zachování dobré propustnosti světla (záření 50% světlo, 100% teplo)

absorbční: přidání oxidů kovů ke sklovině při tavení =ve hmote(Planibel), ochrana před slunečním zářením absorbcí sl.energie,

čiré, berevné;  jednoduché zasklení, izolační skla, dveře, dělící příčky

reflexní: STOPSOL (tvrdé pokovení) –pyrolit.pokovení– celoskleněné fasády, dělicí příčky, dveře, zábradlí; vysoká reflexe světelná i reflexe sl.záření

SOLARBEL –elektrmag.pokovení(měkké)-při extrémním vakuu nanesena vrstva oxidu kovu (elektromagnetické pokovení), obvodové pláště budov

68. Bezpečnostní sklo - princip bezpečnosti, vlastnosti, použití

tvrzené, vrstvené, zamezit zraněním při rozbití (nehoda, agrese)

tvrzené/kalené RESTEX: rozpad na malé neostré úlomky, dodatečně nelze upravovat řezáním, zasklívání vnějších i vnitřních stěn, speciálních oken, fasád, schod. zábradlí

polokalené – velké kusy zůstanou v rámu

vrstvené/lepené CONNEX: vrstvy reflexního skla a fólie – střepy ulpí na fólii, tl. 6 – 8 mm

vrstvené neprůstřelné: několik tabulí čirého skla spojených plošně PVB fólií, 21 – 65 mm (banky, spořitelny, pošty, výlohy)

drátosklo i skleněné tvárnice

speciální bezpečnostníí výrobky-podlahy, strechy, podlahy, lep. sklo s poplaš.drátem

69. Protipožární sklo - hlavní kritéria: stabilita, integrita, izolace(teplota na odvrácené straně zustava nizka); reakce mezivrstev – přeměna na pevnou, porézní, opakní pěnu, odolnost , „štít“,30 – 120 min.

PYROSKOP, PYRODUR (ze zahraničí 90 – 120 min)

lepené sklo – minimálně 1 fólie

PYROBELIT – průhledný > neprůhledná pěna; nemocnice, školy, hotely, tl. 7 a 11

PYROBEL – vnitřní užití ve dveřích, stěnách, barva Whiskey, 30 – 60 min., tl. 12, 14, 21 mm

70. Tvarované sklo (typy, použití)

skleněné tvárnice: lisované tvarovky(otevřené nebo duté svařované), průsvitné s různým dekorem, čiré nebo barevné; výplně otvorů vnějších stěn, skleněné příčky, a přepážky v interiéru, skleněné podlahy

ohýbané ploché tabule: ohýbání do válcového ohybu, možné dva ohyby na jedné tabuli, max. výška ohybu 450 mm,

max. rozměr skla 1000 x 2000 mm;fasádní prvky, výkladní skříně, ochozy, prodejní pulty, chladící skříně

potravinářských obchodů, dekorativní prvky

tvarované sklo profilit-velkoplošnén zasklení profilovým bezbarvým sklem do hliníkových rámů s vlozkou z PVC,pouzití:jako obvodové stěny a příčky, pro průmyslové objekty, protihlukové stěny

71. Druhy izolačních dvojskel , použití

standardní

se zvýšenou tepelnou izolací (plyn, sklo s nízkou emisivitou)

s protisluneční ochranou (ze skel absorbčních nebo reflexních, možnost vložit horizontálně nastavitelné lamely)

kombinované

bezpečnostní (s lepeným sklem, s tvrzeným sklem, s drátosklem, s vloženou mřížkou)

se zvýšenou zvukovou izolací (s plynem, zvýšení vzduchové mezery, kombinace různě tlustých skel, s lepeným sklem)

+ sklo s nízkou emisivitou –nanesená transparent.vrstva oxidů; pokovení pyrolitické či elektromag.

xSluneční sklo-transparentní,nízká emisivita,pouze irolační skla…Planinek PLUS

Dekorovaná skla-s potiskem,smaltované,lakované,pískované,leptané

72. Dřevo -složení: 50% C, 43% O, 6% H, 0,3% N, minerální látky

obsah vody: syrové > 50%, vyschlé < 22%, přirozené vysychání(6měs.-50%,1rok-20%vody zbyde)/umělé sušení(nizko-vysoko-tepelné sušárny), sesychání (změna rozměrů dřeva

následkem vysychání), negativní vlastnosti eliminovány lepeným či vrstveným dřevem

měrná hmotnost: měkká 450 kg/m , tvrdá 650 kg/m , vlastní dřevní hmota 1500 kg/m

tepelné vlastnosti: špatný vodič tepla – dobrý izolant;

akustika: ozvučnost, tlumivost (schopnost odrážet a pohlcovat zvuk)

73. Druhy dřeva a jejich vlastnosti (základní vlastnosti a odlišnosti)

jehličnaté – měkká

smrk (bílé, měkké, málo pryskyřice), jedle (jako smrk, ještě míň pryskyřice,vhodná jen do sucha a ne na podlahy), borovice (nevyšší obsah pryskyřice,

těžší-okenní rámy, dveře), modřín (podobné vlastnosti jako borovice,+dýhy-pěkné falce na nábytek, pod vodou ztvrdne))

listnaté – tvrdá, truhlářské použití

buk (dobře se štípe, dobře zpracovatelné - ohýbání), dub (nejkvalitnější, tvrdé, těžké, vysoký obsah tříslovin, pod vodou „zkameni“), olše

(může nahradit dub), topol, javor, jilm, ořech-obklady stěn, dýhy

tropické – velmi tvrdá a odolná-bez nutnosti povrchových úprav

ipé, massaranduba, teak, azobé, cedr, iroko

74. Stavba kmene -kůra, lýko, bělové dřevo, jádrové dřevo, dřeň

75. Způsob zpracování dřeva (mechanicky: třískově a beztřískově, chemicky)

mechanicky: nemění se anatomická stavba ani chemické složení dřeva: třískově (řezání, štípání, sekání, obrábění,

mletí, rozvlákňování), beztřískově (krájení, loupání, štípání, střihání), lisování

chemicky: mění se anatomická stavba a chemické složení dřeva

76. Tvary stavebního dříví - tesařské názvosloví-

kuláč, pražec, poval

podle tvaru – hranění: s oblinami (neúplně vyhraněný), ostře hraněný

podle polohy duše: celý, poloviční (rozvržený), křížový, poval celý, poval poloviční (rozvržený)

trámy namáhané na ohyb: š / v = 4/7 až 5/7

77. Řezivo

hraněné: b<2h; hranoly (P>100cm),hranolky (25 cm< P<100cm),latě (10 cm<P<25 cm), lišty (P<10cm)

polohraněné: trámy (h > 100 mm, b > 2/3 h), polštáře (h < 100 mm, b < 50 mm)

deskové: b > 2h; prkna (h < 40 mm), fošny (40 mm < h < 100 mm)

pražce: h zpravidla 150 mm, b 240 – 260 mm, délka 1,6; 2; 2,6 m

78. Zušlechtěné dřevo, použití

maximální využití dřevní hmoty, jednodušší výroba desek, výroba staticky optimálních nosných konstrukcí,

odstranění negativních vlastností dřeva, zlepšení fyzikálních vlastností přírodního dřeva

polotovary: běžné řezivo (prkna, latě), dýhy (loupání, krájení)-tenké listy dřeva, vlákna(rozsekánímrozvlákněním-vodou), třísky(mletím), štěpky(ploché třísky)

lepené lamelové dřevo: lepené z prken a latí, za studena, tepla, horka; nosné konstrukce (velké rozpony), bazény,

zemědělské stavby, profily pro okna a dveře, nábytkové desky

překližky: slepené dýhy, vlákna sousedních vrstev kolmo na sebe, 3, 5, 7, 9 až 11 vrstev, všeobecné použití, stavební ; účely: bednění pro betonové monolity

laťovky: jádro z latí nebo destiček, povrch dýha; 3-vrstvé, 5-vrstvé, 5-vrstvé zdvojené, dříve                 zákl. Materiál pro výrobu     nábytku, dnes nahrazeny DTD

79. Aglomerované dřevo (DTD, DVD - sololit, hobra, heraklit, MDF deska), použití

DVD vláknité desky:mokrý proces výroby z dřevoplstěného koberce: měkké (nelisují se) – HOBRA, lehké, tepelná izolace; tvrdé (lisují se-tlak 7MPa) ,SOLOLIT (stavební profily a obkladové čtverce),WERZALIT

suchý proces (novodobý, ekologický): MFD desky: doplnění směsi suchého materiálu práškovými syntetickými

lepidly, předlisování, lisování,povrch desek má jemnou strukturu

DTD třískové desky: nejrozšířenější materiál na světě,třísky lepeny pod tlakem organickými lepidly s přísadou parafinové emulze(pro voduvzdornost), zákl. polotovar pro

výrobu nábytku, suché podlahy, provizorní objekty, dříve příčky, sendviče, obklady stěn – HERAKLIT: lisováním

dřevité vlny + cement, tepelná izolace, podklad pro klasické omítky, polotovar pro sendvičové tepelně izolační desky

PILINOVÉ A PAZDEŘOVÉ DESKY-obdobné parametry jako DTD

80. Další výrobky ze dřeva (tvar, použití)

palubky(klasický, klínový,srubový,landhaus…): hoblovaná prkna upravená pro spojení na pero a drážku- obkladové, podlahové,tl.16,18,24 mm

parketové vlysy(tundra, styl, spektrum, klasik): po celém obvodu upraveno pro spojení p+d, 80 – 100 x 200 – 600 mm, tl. 16 – 18 mm

mozaikové parkety: podlepené lepenkou nebo textilií

podlahové tabule: parketové čtverce lepené na DTD

dřevěné kostky na dlažbu, tl. 60, 80, 100, 120, 150 mm, strana 80, 100, 120, 150 mm

střešní šindel(konický, rovný..): výroba štípáním, tl. 16 – 20 mm, šířka 70 – 140 mm, délka 400, 500, 600 mm

parkety pro plovoucí podlahu-dvouvrstvé, třívrstvé, s dýhou, laminované, spoj p+d lepený nebo nasucho

podlahové rošty-exotická dřeva

+novodobé dřevěn.mat.

a)vrstvené dřevo-kerto v překližkách; parallam z dýh; intrallam z velkých třísek

b)zhuštěné dřevo-výr.vysokotlakým lisováním

c)modifikované dřevo-ekonom.zprac-acetylace; rámy oken

ochrana dřeva-impregnace-l.rozpuštěné ve vodě/org.rozpouštědlech, proti škůdcům(lignofix,bochemit,adolit,katit,telurin,funalgin,insektisol,wolmanit CB), požáru (dexaryl B,flamgard,Promadur CF );vlhkosti; biolog.vlivy(houby)